26/10/2010

TOPDOM

LUBLIJANA (SLO)

QUALITY CERTIFICATE

Product : Pavitec 2 x 1 M.

Raw material : wire rod

Chemical Analyses of raw material :

C   : 0,06 - 0,10 %

Mn  : 0,25 - 0,50 %

Si  : 0,15 - 0,25 %

P   : 0,050 % MAX

S   : 0,050 % MAX

Wire diameter : 2,0 mm. – 1.93 mm. Min.

Tensile strength : 450/550 Nwt/mm2

Strength of welding points : min. 757 N. (ASTM A 185-97)

Zinc cover : 10 Micron

Zinc used : SHG 99.995% pure

CAVATORTA GROUP