DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 17TP-14/13

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CD-60

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Kształtownik sufitowy  przeznaczony do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych

4.Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Kształtownik sufitowy BUDMAT CD-60

BUDMAT

Bogdan Więcek, Otolińska 25,

09-407 Płock

5.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń :

– NL-1179/01;  NL-4078/P/06

ITB -  Zakład Trwałości I Ochrony Budowli -  NO-2/819/A/2008

Certyfikat Zgodności Nr ITB-1272/W

6.W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Specyfikacja techniczna: Polska Norma 13964:2005/A1 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| Lp. | Cecha techniczna |  | Wartość deklarowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reakcja na ogień |  | Klasa A1 |  |  |
| 2 | Trwałość |  | Klasa zabezpieczenia przed korozją - A |  |  |
| 3 | Materiał |  | DX51D |  |  |
| 4 | Grubość blachy |  | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 5 | Nośność – klasa 1 | użytkowa | 71N | 80,9N | 82N |
|  |  | niszcząca | 289N | 339N | 363N |
| 6 | Wymiary |  | 27/60/27 |  |  |
| 7 | Rodzaj powłoki |  | od Z100 do Z275 g/m2 |  |  |

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 13964:2005/A1

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :

Płock 01.07.2013