DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 17TP-2/13

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CW-50 eco

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Przeznaczony do wykonywania szkieletów lekkich ścian  działowych wewnątrz obiektów.

4.Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Kształtownik ścienny BUDMAT CW 50 eco

BUDMAT

Bogdan Więcek, Otolińska 25,

09-407 Płock

5.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 4

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń :

– NL-3409/A/05, NL-4078/P/06

ITB Zakład Trwałości I Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008

Certyfikat Zgodności Nr ITB-1571/W

6.W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN14195 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| Lp. | Cecha techniczna | Wartość deklarowana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reakcja na ogień | Euroklasa A1 |
| 2 | Granica plastyczności | 180.N/mm2 |
| 3 | Materiał | DX51D |
| 4 | Grubość blachy | 0,50; 0,55; 0,60 |
| 5 | Wymiary | 41/48,8/38 |
| 6 | Rodzaj powłoki | od Z100 do Z275 g/m2 |

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 14195

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :

Płock 01.07.2013